**ANEXĂ**

CERTIFICAT EXAMINARE DE TIP CE Nr. 040/2018/0617

1. **Solicitant**

DentStore SRL

Sos. de Centură 66-68

Chiajna, Ilfov

România

1. **Descriere**

 EN374-1:2003 Scăzut



 NaOH 40% nivel 6

 H2SO4 96% nivel 1

 n-Heptan nivel 0

1. **Materiale și accesorii**

**Mănuși**

* MĂNUȘI DR. MAYER din latex



1. **Documentație tehnică**

**Prezentare rezultate încercare**

**EN** 420:2003+A1:2009 Mănuși **MĂNUȘI DR. MAYER din latex**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodă**  | **Descriere**  | **Rezultat**  | **Clasa**  |
| **EN** 420 lungime  | Lungime  | ACCEPTAT  |   |
| **EN** 1413  | pH - textil  | ACCEPTAT  |   |
| **EN** 14362-1  | Coloranți AZO pentru mănuși colorate  | / | / |
| **EN** 420 dexteritate  | Dexteritate  | / | / |

**EN** 374-1:2003 Mănuși **MĂNUȘI DR. MAYER din latex**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodă**  | **Descriere**  | **Rezultat**  | **Clasa**  |
| **EN** 374-2  | penetrație  | ACCEPTAT  |   |
| **EN** 374-3  | permeație  | ACCEPTAT  | nivelul 1  |
| **EN** 374-3  | permeație n-Heptan  | ACCEPTAT  | nivelul 0  |
| **EN** 374-3  | permeație NaOH 40%  | ACCEPTAT  | nivelul 6  |

**Descrierea/imaginea articolului**

|  |  |
| --- | --- |
| Articol | **MĂNUȘI DR.MAYER Mănuși din latex natural fără pudră – DM15563 / DM15564** / **DM15565 / DM15566** |
| Imaginea de mai sus este o imagine generală a articolului. Modificările posibile ale articolului de mai sus pot fi prezente în dosarul tehnic.Notă:Orice modificare a materialului, a modelului sau a altor caracteristici tehnice trebuie adusă la cunoștința organismului notificat. |