**ANEXĂ**

CERTIFICAT EXAMINARE DE TIP CE Nr. 040/2018/0619

1. **Solicitant**

DentStore SRL

Sos. de Centură 66-68

Chiajna, Ilfov

România

1. **Descriere**

EN374-1:2003 Scăzut



NaOH 40% nivel 6

H2SO4 96% nivel 0

n-Heptan nivel 5

1. **Materiale și accesorii**

**Mănuși**

* MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100



1. **Documentație tehnică**

**Prezentare rezultate încercare**

**EN** 420:2003+A1:2009 Mănuși **MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodă** | **Descriere** | **Rezultat** | **Clasa** |
| **EN** 14362-1 | Coloranți AZO pentru mănuși colorate | ACCEPTAT |  |
| **EN** 1413 | pH - textil | ACCEPTAT |  |
| **EN** 420 lungime | Lungime | ACCEPTAT |  |
| **EN** 420 dexteritate | Dexteritate | / | / |

**EN** 374-1:2003 Mănuși **MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodă** | **Descriere** | **Rezultat** | **Clasa** |
| **EN** 374-2 | penetrație | ACCEPTAT |  |
| **EN** 374-3 | permeație H2SO4 96% | ACCEPTAT | nivelul 0 |
| **EN** 374-3 | permeație n-Heptan | ACCEPTAT | nivelul 5 |
| **EN** 374-3 | permeație NaOH 40% | ACCEPTAT | nivelul 6 |

**Descrierea/imaginea articolului**

|  |  |
| --- | --- |
| Articol | **MĂNUȘI DR.MAYER Nitril Bluple 100 – DM15443 / DM15444** / **DM15445 / DM15446** |
| Imaginea de mai sus este o imagine generală a articolului. Modificările posibile ale articolului de mai sus pot fi prezente în dosarul tehnic.  Notă:  Orice modificare a materialului, a modelului sau a altor caracteristici tehnice trebuie adusă la cunoștința organismului notificat. | |