**ANEXĂ**

CERTIFICAT EXAMINARE DE TIP CE Nr. 040/2018/0619

1. **Solicitant**

DentStore SRL

Sos. de Centură 66-68

Chiajna, Ilfov

România

1. **Descriere**

 EN374-1:2003 Scăzut



 NaOH 40% nivel 6

 H2SO4 96% nivel 0

 n-Heptan nivel 5

1. **Materiale și accesorii**

**Mănuși**

* MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100



1. **Documentație tehnică**

**Prezentare rezultate încercare**

**EN** 420:2003+A1:2009 Mănuși **MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodă**  | **Descriere**  | **Rezultat**  | **Clasa**  |
| **EN** 14362-1  | Coloranți AZO pentru mănuși colorate  | ACCEPTAT |  |
| **EN** 1413  | pH - textil  | ACCEPTAT  |   |
| **EN** 420 lungime  | Lungime  | ACCEPTAT  |   |
| **EN** 420 dexteritate  | Dexteritate  | / | / |

**EN** 374-1:2003 Mănuși **MĂNUȘI DR. MAYER Nitril 100**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodă**  | **Descriere**  | **Rezultat**  | **Clasa**  |
| **EN** 374-2  | penetrație  | ACCEPTAT  |   |
| **EN** 374-3  | permeație H2SO4 96% | ACCEPTAT  | nivelul 0  |
| **EN** 374-3  | permeație n-Heptan  | ACCEPTAT  | nivelul 5  |
| **EN** 374-3  | permeație NaOH 40%  | ACCEPTAT  | nivelul 6  |

**Descrierea/imaginea articolului**

|  |  |
| --- | --- |
| Articol | **MĂNUȘI DR.MAYER Nitril Iceberg 100 – DRM1134 / DRM1135** / **DRM1136 / DRM1137 / DRM1138** |
| Imaginea de mai sus este o imagine generală a articolului. Modificările posibile ale articolului de mai sus pot fi prezente în dosarul tehnic.Notă:Orice modificare a materialului, a modelului sau a altor caracteristici tehnice trebuie adusă la cunoștința organismului notificat. |